# 西门入口向南延伸道路施工报价单

## 一、工程概况：

本工程为西门入口向南延伸长约245m，宽度6m合计面积1530㎡，同时在西围墙基础上破除9m宽，做2个600*600的柱墩，留7*2m的大门口，并将道路延伸至西侧围墙外已建主路，具体以现场实测为准。

二、施工技术要求：

1、依据总平面布置图、已构建道路及以上“概况”确定排水坡向，测量、计算道路坡度、高程，然后放出路基的开挖宽度、深度（详见附件陕09J09P91页①节点）。

2、下沉式道路（无道牙）做法详见附件陕09J09P91页①节点，面层为20cm厚C25砼。

3、雨水排水管材采用联塑牌 SN6级双壁波纹管，雨水管的规格与雨水井的设置详见平面布置图（∮700砖砌雨水井做法详见陕09S3P39页），雨水管道的坡向及坡度详见附图（雨水口做法详见陕 09S3P88 页）。

4、雨水管网施工完须按相关“规范”规定进行“闭水”实验，达到无渗漏现象，方能隐蔽回填。

5、测量放线须经建设单位现场代表、工程师复核后才能开挖路基。

6、路基开挖（路基压实系数为0.93）须经建设单位现场代表、工程师验槽后方能回填素土或灰土垫层。

7、路基素土回填时，应控制回填土的粒径（不得大于5cm）、含水率、虚铺厚度，不得有垃圾与有机物，回填土压实度为0.93。

8、应控制灰土的含水率、粒径≤5cm，拌和均匀、夯实（压实系数为0.95。

9、须掌握好灰土垫层的顶标高、平整度。

10、要正确选择商砼的坍落度（水灰比），根据施工期天气气温：不易过大、也不易过小。

11、为避免道路砼面板面积水，道路横向为两面坡，施工切缝处需用沥青灌封。

12、应选择与道路面板砼厚度一致250高的钢模板，模板安装后须经建设单位工程师、现场代表验收后，方可浇筑砼；重点控制：①中线偏位≤15，②宽度≤15，③顶面高程±10，④横坡±0.2%，⑤相邻板高差≤2，⑥ 模板接缝宽度≤3，⑦侧面垂直度≤4，⑧纵向顺直度≤4，⑨顶面平整度≤2，⑩与室外道路相接圆弧的平顺与美观。

13、须采用“震动梁”加设在钢模之上震实表面砼，及时查看“震动梁”震实后面板砼表面的密实度、平整度，对高、低不平部位进行刨平、加浆，以达到面板砼凝固后无“积水”现象。

14、采用C25商品混凝土，砼运输到场后，要及时浇筑；浇筑前，要对模板和基层进行浇水湿润，不得有积水；砼采用振动棒振捣密实，避免出现蜂窝、麻面等质量问题；在砼浇筑过程中，要注意控制路面的平整度、坡度。

15、待人踩上砼有明显下限时，采用磨光机压实收面，但面板四周边缘(靠模板部位)须采用铁抹子人工压实；待人踩上砼有明显脚印不下限时，采用人工或磨光机压实收面，但面板四周边缘(靠模板部位)须采用铁抹子人工压实。

16、砼浇筑后，采用抹光机进行抹面，使路面表面平整、光滑；在砼初凝前进行拉毛处理，以增加路面的抗滑性能，拉毛深度一般为3～5mm。

17、应掌握好面板纵向“缩缝”的切割时机，胀缩缝做法详见陕09J09页102。

18、养护：初期为减少水分蒸发，避免阳光照射，防止雨淋和风吹，选用塑料薄膜全覆盖保湿养护；养护应在达到混凝土抗弯拉强度的80%以上结束，一般为 7～14 天；在养护期间，要禁止车辆和行人通行。

19、当混凝土浇筑 24 小时后且强度达到 8MPa 以上方可拆模，拆模时不得损伤混凝土面 板边角，拆完的模板不得压在刚拆完模道路的砼上。

## 三、报价单

| 序号 | 工程名称 | 技术要求 | 单位 | 预计工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼道路 | 300 厚 1：7水泥灰土 20厚 C25 | ㎡ | 1470 |  |  | 开挖、回填、硬化、工程量按实 计算 |
| 2 | 双壁波纹 管 DN200 | 联塑、SN6级 | m | 80 |  |  | 包括土方开挖与回填（含沙）、安装 |
| 3 | 双壁波纹 管 DN400 | 联塑、SN6 级 | m | 245 |  |  | 包括土方开挖与回填（含沙） |
| 4 | 雨水口 | 详见陕09S3第88页 | 座 | 30.0 |  |  | 带重型铸铁篦子 |
| 5 | ∮700雨水井 | 详见陕09S3第39页 | 座 | 7.0 |  |  | 带重型铸铁盖子 |
| 6 | 围墙拆除清运 |  | ㎡ | 20 |  |  | 甲方指定垃圾地点 |
| 7 | 素土回填 |  | m³ | 120 |  |  | 甲方指定地点取土 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

## 四、报价要求

1、所报单价： 应包括人工费、机械费、材料费、管理费、利润、雨季施工费、安全文明 施工费、环保措施费、税费等，包含在路面浇筑完成两侧垫土费用保证路基不下沉，及原有路面接茬处的混凝土破除及清运，多余土方运至甲方指定地点。

2、所报价格需提供一份公司营业执照、企业资质证书、开户账号复印件。

3、施工工期：2026 年6月3日至6月10日。

4、2026年5月29日上午11:00现场技术答疑。

五、报送时间与联系方式

请将报价单于 2026年6月1日 12:00 前密封送至西安理工大学高科学院新建办，或邮寄至咸阳市泾河新区先锋大街东七路18号西安理工大学高科学院行政办公楼328室，联系人：李老师 13468655574 现场负责：张老师18509296270。

## 六、附件

1、陕09J09第91页①节点:混凝土整体路面。

2、陕09S3第39页：∮700圆形砖砌排水检查井。

3、陕09S3第88页：边沟式单篦雨水口。

4、陕09J09第102页：砼路面伸缩缝。

5、校园西门入口向南延伸道路、雨水管网平面布置图。

西安理工大学高科学院

新建办

时间：2026年5月27日